## Slide 1
AFM针尖推动WSe2转动
孙逸杰 20240821
Mengzhou Liao, Andrea Silva, Luojun Du, Paolo Nicolini, Victor E. P. Claerbout, Denis Kramer, Rong Yang, Dongxia Shi, Tomas Polcar, and Guangyu Zhang
ACS Applied Materials & Interfaces 2023 15 (15), 19616-19623
1、样品
WSe2/BN，文献中是CVD生长的单层MoS2，这里计划用较厚的多层WSe2。
2、探针选用
软针尖，如该文献使用的AC240TS-R3 （k = 2 N/m）。
3、实验流程
扫形貌。
1、“push the edge” method
2、 “drag the center” method
抬起针尖，校准悬臂，设定针尖运动轨迹，推动BN上的WSe2结构来动态测量侧向力。